| Podłoże | Elektro-chemiczne włókna i anodyzowane litograficzne aluminium |
| --- | --- |
| Kalibracja | 0.15 (mm) |
| Stop? | Standardowy stop 1050 |
| Max. szerokość | 0.15mm:490 mm |
| Czułość widmowa | 350-420nm |
| Filtr ciemniowy | Filtrowany UV lub Żółty |
| Czułość | 150-180mj/cm² |
| Naświetlanie | Źródło światła: 3KW jodowo-galowy halogen Odległość: 100cm Temperatura wywoływania: 23°C Czas wywołania: 1 min. Aby uzyskać 3 stopień UGRA należy naświetlać: 015mm 32 sekundy |
| Zmiana koloru | Zielona z niebiesko-zielonej po wywołaniu |
| Wywoływanie | Przewodnictwo: min 55ms,max 110ms Temperatura:20-25°C PH 13.00-13.40 |
| Wywoływacz | Dostępne wywoływacze na rynku. Wywoływacz Huaguang , 1 litr może przetworzyć 15m² Rekomendowany współczynnik rozcieńczenia 1:6(proces maszynowy), 1:8 (proces ręczny) |
| Dane płyty | Przedział: 0.55-0,75µm Waga powłoki: 1,9-2.2g/m² (0.15mm) Waga oksydacji: 2.0-2.4/m² (0.15mm) |
| Reprodukcja punktów | 2-98% w 200 liniach/cal |
| Końcowy kolor obrazu | Niebiesko-zielony |
| Pakowanie | 0.15mm 100 szt./pudełko |
| Przechowywanie | 18 miesięcy w pomieszczeniu bez światła, trzymane z dala od nadmiernie niskiej lub wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności |
| Wielkość serii | 0.15mm powyżej 50,000 Rzeczywista wielkość serii może być różna w zależności od prasy, tuszu i warunków przechowania. |

Huaguang YP-Q- płyta offsetowa, konwencjonalna pozytywna